TEC1系列致冷组件使用中注意问题：
1、当采用非专用设备检验该器件时，在工作参数下，热端的温度必须低于80℃，（含改变电流方向冷端变成热端）。在热端没有散热条件下，瞬间通电进行试验，即用手触摸致冷器的两个端面，感到有一定的热感，一面稍有冷感即可。否则由于热端温度太高，极易造成器件短路或断览使致冷器报废。

2、在一般条件下，鉴别致冷组件的极性时可将致冷组件冷端朝上放置，引线端朝向人体方向，此时右侧引线即为正极通常用红色表示：左侧为负极通常用黑色，兰或白色表示，此种极性是致冷组件工作时的接线方法。需致热时．只要改变电流极性即可。致冷工作日个必须采用直流电源，电源的纹波系数应小于10％。

3、致冷电偶对数及极限电压的识别方法，电偶对数即指PN结点的数量。例如：致冷器的型号为TECI一12703，则127为致冷组件的电偶对数，0.3为允许电流值（单位安培）,致冷组件的极限电压≈电偶对数×0.11，例如： TECI一12703的极限电压V＝127×0.11＝13.97(V)4、各种致冷组件不论在使用还是在试验中，冷热交换时必须待两端面恢复到室温时，（一般需要15分钟以上方可进行）。否则易造成陶瓷片炸裂。

5、为了提高致冷组件的寿命，使用前应该对致冷组件四周外露PN元件进行固化处理。方法用706单组固化橡胶，均匀地涂在致冷组件四周PN元件上，不要涂在两个端面上。所涂的橡胶24小时自然固化，固化后呈乳白色有弹性的固体。固化的目的是使致冷组件电偶与外界空气完全隔离。起防潮的作用，可提高致冷组件寿命约50％。

6、在安装时，首先用无水酒精棉，将致冷组件的两端擦洗干净。均匀的涂上很薄的一层导热硅脂：安装表面（储冷板、散热板）应加工，表面平面度不大于0．03mm，并清洗干净；在安装过程中致冷组件的冷端工作面一定要与储冷板接触良好，热端应与散热板接触良好（如用螺丝紧固，用力应均匀，切勿过度）,每平方毫米受力不大于0.005g压力；储冷板、散热板的尺寸大小取决于冷却方法及冷却功率大小，可视：清况自行决定；为达到最佳致冷效果储冷板和散热板之间应当用隔热材料充底其厚度在25一30mm为宜。

7、用户在没有专用仪器的情况下，可根据生产厂的说明书，测量其外型尺寸及高度，判断其性能。用万用表测试致冷组件静志电阻不准确，只可供参考。